|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **云南锡业矿冶检测中心有限公司**  **标准样品目录(矿石矿类)** | | | | |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 规 格 | 主元素含量 | 有效期 | |
| 1 | **GBW07231** | 锡精矿 | 100克/瓶 | Sn45.80% | 2021.03 | |
| 2 | **GBW07232** | 锡精矿 | 100克/瓶 | Sn 62.49% | 2021.03 | |
| 3 | **GSB04-1644-2003** | 锡精矿 | 100克/瓶 | Sn 54.86% | 2023.05 | |
| 4 | **BY0108-1** | 砂锡原矿 | 80克/瓶 | Sn 0.125% | 2022.05 | |
| 5 | **BY0109-1** | 脉锡原矿 | 80克/瓶 | Sn 0.930% | 2022.05 | |
| 6 | **GSB04-2193-2008** | 锌矿石 | 60克/瓶 | Zn19.02% | 2022.05 | |
| 7 | **GSB04-2192-2008** | 铅矿石 | 60克/瓶 | Pb17.93% | 2022.05 | |
| 8 | **YSS020-2004** | 锰矿 | 80克/瓶 | Mn 49.00% | 2022.05 | |
| 9 | **YSS041-2007** | 锰矿 | 60克/瓶 | Mn 30.35% | 2022.05 | |
| 10 | **YSS021-2004** | 铜精矿 | 80克/瓶 | Cu 21.69% |  | |
| 11 | **YTR-9401** | 脉锡原矿 | 70克/瓶 | Sn 0.737% |  | |
| 12 | **YTR-9402** | 高品位脉锡原矿 | 70克/瓶 | Sn 3.98% |  | |
| 13 | **YTR-9403** | 炼锡反射炉富渣 | 80克/瓶 | Sn 11.96% |  | |
| 14 | **YTR-9404** | 炼锡电炉渣 | 80克/瓶 | Sn 2.32% |  | |
| 15 | **GBW（E）070167** | 锌精矿 | 50克/瓶 | Zn 46.93 % | 2021.11 | |
| 16 | **内部控制样品** | 钨精矿 | 100克/瓶 | WO3 58.31% |  | |
| 17 | **内部控制样品** | 钨粗精矿 | 100克/瓶 | WO3 9.10% |  | |
| 18 | **内部控制样品** | 多金属矿 | 100克/瓶 | WO3 0.214% |  | |
| **业务联系电话:0873-3117548 15925352554** | | | | | |